Характеристики Норма

Вид устройства Цилиндрическая форма с каналом под датчик

Плотность г/см³ не менее 1.58

Масса г 500 ± 20

Габаритные размеры мм: диаметр 70 ± 2

Габаритные размеры мм: высота 86 ± 9

Габаритные размеры мм: диаметр отверстия 14.5 ± 0.5

Чувствительность к удару (ГОСТ 4545-88): нижний предел в приборе 2 мм 100

Чувствительность к удару (ГОСТ 4545-88): частота взрывов в приборе 1 % 36 .. 56

Температура вспышки при времени задержки 60 с °С 204 .. 216

Минимальная энергия зажигания Дж 2.0

Удельное объемное электрическое сопротивление Ом \* м 10^7 .. 10^10